附表一：混凝土拌合物抽样检测结果汇总

| 检测单位 | 生产企业 | 检查项目 | 设计或合同要求（MPa） | 检查结果 |  | 富余量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市建设工程质量安全监督管理处 | 天鹰砼公司 | 28天强度 | C25 | 33.9 |  | 35.6 |
|  | 金达砼公司 | 28天强度 | C25 | 38.1 |  | 52.4 |
|  | 巨龙砼公司 | 28天强度 | C25 | 36.5 |  | 46 |
|  | 海众砼公司 | 28天强度 | C45 | 48.9 |  | 8.7 |
|  | 顶兴砼公司 | 28天强度 | C25 | 36.4 |  | 45.6 |
|  | 德源砼公司 | 28天强度 | C25 | 25.8 |  | 3.2 |
|  | 中材砼公司 | 28天强度 | C30 | 39.1 | 30.3 |  |
| 常德鼎信土木工程质量检测中心 | 天鹰砼公司 | 28天强度 | C25 | 33.4 |  | 33.6 |
|  | 金达砼公司 | 28天强度 | C25 | 36.1 |  | 44.4 |
|  | 巨龙砼公司 | 28天强度 | C25 | 34.9 |  | 39.6 |
|  | 海众砼公司 | 28天强度 | C45 | 42.7 |  | -5.1 |
|  | 顶兴砼公司 | 28天强度 | C25 | 37.5 |  | 50 |
|  | 德源砼公司 | 28天强度 | C25 | 25 |  | 0 |
|  | 中材砼公司 | 28天强度 | C30 | 39.5 | 31.7 |  |

附表二：水泥抽样检测结果汇总

| 样品抽取企业 | 检查项目 | 标准值 | 常德市建设工程质量安全监督管理处 | 常德鼎信土木工程质量检测中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天鹰砼公司 Ｐ·O 42.5 （南方水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 6.1 | 6.4 |
|  |  | 28天≥6.5 | 8.0 | 8.7 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 28.2 | 29.5 |
|  |  | 28天≥42.5 | 49.4 | 51.2 |
| 金达砼公司 Ｐ·O 42.5 （冀东水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 6.1 | 6.5 |
|  |  | 28天≥6.5 | 8.1 | 8.7 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 29.8 | 31.7 |
|  |  | 28天≥42.5 | 49.5 | 50.7 |
| 中材砼公司 Ｐ·O 42.5 （中材热市水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 7.0 | 6.5 |
|  |  | 28天≥6.5 | 8.7 | 8.8 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 29.2 | 29.4 |
|  |  | 28天≥42.5 | 47.7 | 48.9 |
| 巨龙砼公司 Ｐ·O 42.5 （南方水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 5.9 | 6.4 |
|  |  | 28天≥6.5 | 8.0 | 8.8 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 28.3 | 29.3 |
|  |  | 28天≥42.5 | 48.5 | 52 |

附表二：水泥抽样检测结果汇总

| 样品抽取企业 | 检查项目 | 标准值 | 市质安处 检 测 科 | 常德昌衡工程质量检测试验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海众砼公司 Ｐ·O 42.5 （南方水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 5.9 | 5.4 |
|  |  | 28天≥6.5 | 8.0 | 9.1 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 26.4 | 23.2 |
|  |  | 28天≥42.5 | 48.3 | 46.1 |
| 顶兴砼公司 Ｐ·O 42.5 （株洲华新水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 5.8 | 5.1 |
|  |  | 28天≥6.5 | 7.5 | 8.4 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 24.4 | 22.1 |
|  |  | 28天≥42.5 | 45.6 | 44.8 |
| 德源砼公司 Ｐ·O 42.5 （海螺水泥） | 安定性 | 5.0 | 合格 | 合格 |
|  | 抗折强度（MPa） | 3天≥3.5 | 6.0 | 6.3 |
|  |  | 28天≥6.5 | 7.8 | 8.5 |
|  | 抗压强度（MPa） | 3天≥17.0 | 25.6 | 26.1 |
|  |  | 28天≥42.5 | 45.9 | 47.2 |