| 检测单位 | 生产企业 | 检查项目 | 设计或合同要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市建设工程质量监督站 | 天鹰砼公司 | 28天强度 | C30 | 38.5 合格 |
|  | 金达砼公司 | 28天强度 | C30 | 40.8 合格 |
| 湖南博联工程 检测有限公司 | 天鹰砼公司 | 28天强度 | C30 | 35.0 合格 |
|  | 金达砼公司 | 28天强度 | C30 | 34.6 合格 |