| 检测单位 | 样品抽取企业 | 检查项目 | 标准值 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市建设工程质量监督站 | 天鹰砼公司 Ｐ·O42.5 | 安定性 | 合格 | 合格 |
|  |  | 抗折强度（mpa） | 3天≥3.5 | 5.8 |
|  |  |  | 28天≥6.5 | 8.9 |
|  |  | 抗压强度（mpa） | 3天≥17.0 | 26.6 |
|  |  |  | 28天≥42.5 | 46.2 |
|  | 金达砼公司 Ｐ·O42.5 | 安定性 | 合格 | 合格 |
|  |  | 抗折强度（mpa） | 3天≥3.5 | 5.7 |
|  |  |  | 7天≥6.5 | 8.7 |
|  |  | 抗压强度（mpa） | 3天≥17.0 | 26.8 |
|  |  |  | 28天≥42.5 | 45.5 |
| 湖南博联工程检测有限公司 | 天鹰砼公司 Ｐ·O42.5 | 安定性 | 合格 | 合格 |
|  |  | 抗折强度（mpa） | 3天≥3.5 | 5.4 |
|  |  |  | 28天≥6.5 | 8.0 |
|  |  | 抗压强度（mpa） | 3天≥17.0 | 28.0 |
|  |  |  | 28天≥42.5 | 50.4 |
|  | 金达砼公司 Ｐ·O42.5 | 安定性 | 合格 | 合格 |
|  |  | 抗折强度（mpa） | 3天≥3.5 | 5.1 |
|  |  |  | 7天≥6.5 | 8.4 |
|  |  | 抗压强度（mpa） | 3天≥17.0 | 29.2 |
|  |  |  | 28天≥42.5 | 49.6 |