附件2：

常德市住宅厨卫排烟气管道复检项目

| 序号 | 住宅厨卫排烟气管道类别 | 复 试 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火板材料制成的组合式排烟气管道 | 壁厚、垂直承载力、抗柔性冲击性能、表观密度 |
| 2 | 玻璃纤维增强水泥排烟气管道 | 壁厚、垂直承载力、抗柔性冲击性能、抗弯强度 |
| 3 | 钢丝网增强水泥排烟气管道 | 壁厚、垂直承载力、抗柔性冲击性能 |

检验方法：

1.2 防火板材料制成的组合式排烟气道制品应按国家现行标准《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194规定执行。其壁厚应≥13mm。表现密度实验依据国家现行标准《玻镁平板》JC688的规定进行，其表观密度应该不低于1.05t/m3。

1.3 玻璃纤维增强水泥排烟气道制品的性能检验按国家现行标准《玻璃纤维增强水泥排气管道》JC/T854或《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194的规定执行。其壁厚应≥15mm。抗弯强度实验依据国家现行标准《玻璃纤维增强水泥排气管道》JC/T854要求按国家现行标准《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T15231.3规定执行，其抗弯强度应不低于10Mpa。

1.4 钢丝网增强水泥排烟气道制品的性能检验应按国家现行标准《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194规定执行。其壁厚应≥15mm。

1.5 防火止回阀的性能型式检验应按国家现行标准《排油烟气防火止回阀》GA/T798规定执行。

1.6 排烟气道的耐火性能型式检验应按国家现行标准《通风管道耐火试验方法》GB/T17428规定执行，其耐火极限应该不低于1.00h。

1.7 排烟气管道的通风性能检验参照国家现行标准《非金属及复合风管》JG/T258或《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309中的通风性能测试方法。

1.8 壁厚检测：同一批次，随机抽取三件为一组按照下列方法进行壁厚抽检：

1.8.1 管壁钻孔抽检壁厚：三件样品共钻检验孔18个，如果其中任一检验孔壁厚不符合要求，应再随机抽取3件进行钻孔检验，三件中任一检验孔壁厚不符合要求即视为该批次壁厚不合格。

1.8.2 三件样品管道两端用精度1mm直尺测量，水泥预制烟道壁厚应≥15mm，防火板组合式烟道壁厚应≥13mm。

1.8.3 管壁钻孔检测壁厚方法：在排烟气道制品管壁的4个面中，任选相邻的两面，每面用电钻在管壁中部垂直壁面上钻三个直径为20mm的检验孔，第一孔位于面中心垂直线上，其余二孔在中心垂直线上与第一孔上下相距300-500mm。6个检验孔壁厚都应符合要求。